| CHEMICALS | HYPALON | NEOPRENE | VITON |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetaldehyde 乙醛 | C | C | C |
| Acetic acid 20% 醋酸20% | A | A | C |
| Acetic acid 30% 醋酸30% | A | A | C |
| Acetic acid, glacial 冰醋酸 | A-B | C | C |
| Acetic acid, glacial 冰醋酸 | - | - | - |
| Acetic anhydride 乙酸 | A | A | C |
| Acetone 丙酮 | B | B | C |
| Acetylene 乙炔 | B | B | A |
| Aluminium chloride solutions氯化鋁 | A | A | A |
| Aluminium sulphate solutions硫酸鋁 | A(121oC) | A(70oC) | A |
| Ammonia, anhydrous 無水氨 | B | A | C |
| Ammonium chloride solutions氯化銨 | A | A | A |
| Ammonium hydroxide solution氫氧化銨 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Ammonium sulphate solutions硫酸銨 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Amyl acetate乙酸戊酯 | C | C | C |
| Amyl alcohol 戊醇 | A(93oC) | A(70oC) | A(100oC) |
| Aniline 苯胺 | B | C | A-B |
| Aniline 苯胺 | C(38oC) | - | B(70oC) |
| Aniline 苯胺 | - | - | C(150oC) |
| ASTM oil No. 1 | A | A | A(150oC) |
| ASTM oil No. 3 | B(70oC) | B(70oC) | A(177oC) |
| ASTM reference fuel A | A | A | A |
| ASTM reference fuel B | C | C | A |
| ASTM reference fuel C | C | C | A |
| ASTM reference fuel C | - | - | - |
| Asphalt | B | B | A(204oC) |
| Barium hydroxide solutions氫氧化鋇 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Beer 啤酒 | A | A | A |
| Benzaldehyde苯甲醛 | C | C | C |
| Benzene 苯 | C | C | B(70oC) |
| Benzoyl chloride 苯甲醯氯 | C | C | B |
| Borax solutions 硼砂溶液 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Boric acid solutions 硼酸溶液 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Bromine, anhydrous liquid無水溴 | B | C | B(100oC) |
| Butane 丁烷 | A | A | A |
| Butyl acetate 乙酸丁酯 | C | C | C |
| Butyaldehyde 丁醛 | B-C | B-C | C |

| Butyric acid 丁酸 | B-C | C | T |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcium bisulphite solutions二硫化鈣 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Calcium chloride solutions氯化鈣 | A | A | A |
| Calcium hydroxide solutions氫氧化鈣 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Calcium hypochlorite, 5% 次氯酸鈣 | A | B | A |
| Calcium hypochlorite, 20%次氯酸鈣 | A(93oC) | B | B(70oC) |
| Carbon bisulphide二硫化碳 | C | C | A |
| Carbon dioxide 二氧化碳 | A(93oC) | A | A |
| Carbon monoxide 一氧化碳 | A(93oC) | A | T |
| Carbon tetrachloride 四氯化碳 | C | C | A(70oC) |
| Castor oil 篦麻油 | A(70oC) | A(70oC) | A |
| Chlorine gas, dry 氯氣 | B | B | A(100oC) |
| Chlorine gas, wet 氯氣 | B | C | B |
| Chloroacetic acid 氯乙酸 | A | A | C |
| Chlorobenzene 氯苯 | X | X | A |
| Chloroform 氯仿 | C | C | A |
| Chlorosulphonic acid 氯磺酸 | C | C | C |
| Chromic acid 10-50% 鉻酸 | A(70oC) | C | A |
| Citric acid solutions 檸檬酸溶液 | A | A | A |
| Copper chloride solutions氯化銅溶液 | A | A | A |
| Copper sulphate solutions硫酸銅溶液 | A | A | A |
| Cottonseed oil 棉花籽油 | A | A | A(150oC) |
| Creosote oil 甲氧基甲酚 | C | C | A(100oC) |
| Cyclohexane 環己烷 | C | C | A |
| Dibutyl phthalate 酸二丁酯 | C | C | B |
| Diethyl sebacate 二乙基癸二酸 | B | C | B |
| Dioctyl phthalate 酸二辛酯 | C | C | B |
| DOWTHERM A | B | B | A(100oC) |
| DOWTHERM A | - | - | B(204oC) |
| Epichlorohydrin 環氧氯丙烷 | T | - | C(50oC) |
| Ethyl acetate 乙酸乙酯 | C | C | - |
| Ethyl acetate 乙酸乙酯 | - | - | - |
| Ethyl alcohol 乙醇 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Ethyl chloride 氯化乙烯 | C | C | A |
| Ethyl ether乙醚 | C | C | C |
| Ethylene dichloride 二氯乙烯 | C(49oC) | C(49oC) | A-B (49oC) |

| Ethylene glycol 乙二醇 | A(93oC) | A(70oC) | A(121oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethylene oxide 環氧乙烷 | X | X | C(70oC) |
| Exxon 2380 turbo oil(lubricant) | - | - | A(200oC) |
| Ferric chloride solutions 氯化鐵 | A(93oC) | A | A |
| Fluosilic acid 氟矽酸 | A(121oC) | A(70oC) | T |
| Formaldehyde, 40% 甲醛 | A | B | A |
| Formaldehyde, 40% 甲醛 | C(70oC) | C(70oC) |  |
| Formic acid 甲酸 | A | A | C(70oC) |
| FREON* 11 氟氯烷11 | A | A-B | A-B |
| FREON 11 氟氯烷11 | T(54oC) | B(54oC) | T(54oC) |
| FREON 12 氟氯烷12 | A | A | A-B |
| FREON 12 氟氯烷12 | A(54oC) | A(54oC) | B(54oC) |
| FREON 22 氟氯烷22 | A | A | C |
| FREON 22 氟氯烷22 | A(54oC) | A(54oC) | X(54oC) |
| FREON 113 氟氯烷113 | A | A | A |
| FREON 113 氟氯烷113 | A(54oC) | A(54oC) | T(54oC) |
| FREON 114 氟氯烷114 | A | A | B |
| FREON 114 氟氯烷114 | T(54oC) | T(54oC) | - |
| Furfural 糠醛 | B | B | C(70oC) |
| Fyrquel 220(hydraulic fluid) | - | - | A(100oC) |
| Gasoline(Petrol) 汽油 | B | B | A |
| Glue | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Glycerin 甘油 | A(93oC) | A(70oC) | A(121oC) |
| n-Hexane n-己烷 | A | A | A |
| Hydrazine 聯胺 | - | - | C |
| Hydrochloric acid, 20% 鹽酸20% | A | A | A |
| Hydrochloric acid, 20% 鹽酸20% | A(70oC) | - | A(110oC) |
| Hydrochloric acid, 37% 鹽酸37% | A(50oC) | A | A(70oC) |
| Hydrochloric acid, 37% 鹽酸37% | B(70oC) | - | - |
| Hydrochloric acid, 37% 鹽酸37% | C(93oC) | C(93oC) | B(110oC) |
| Hydrocyanic acid 氫氰酸 | A | A | A |
| Hydrofluoric acid, 48% 氫氟酸48% | A(70oC) | A | A |
| Hydrofluoric acid, 75% 氫氟酸75% | A | B | B(70oC) |
| Hydrofluoric acid, anhydrous無水氟酸 | A | B | A |
| Hydrogen 氫 | A | A | A |
| Hydrogen peroxide, 90% 過氧化氫 | A | B | A |

| Hydrogen peroxide, 90% 過氧化氫 | - | - | A(132oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydrogen sulphide 硫化氫 | A | A | B(132oC) |
| Isooctane 異辛烷 | A | A | A |
| Isopropyl alcohol 異丙醇 | A(93oC) | A | A |
| Isopropyl ether 異丙基醚 | B | C | C |
| JP-4 | C | C | A(204oC) |
| JP-5 | C | C | A(204oC) |
| JP6 | C | C | A(38oC) |
| JP-7 | - | - | C(288Oc) |
| Kerosene 燈油,火油,煤油 | B | C | A(70oC) |
| Kerosene 燈油,火油,煤油 | - | - | B(204oC) |
| Lacquer solvents | C | C | C |
| Lactic acid 乳酸 | A | A | A |
| Linseed oil 亞麻仁油 | A | A | A |
| Lubricating oils 潤滑油 | B(70oC) | B(70oC) | A(70oC) |
| Magnesium chloride solutions氯化鎂 | A(104oC) | A(70oC) | A |
| Magnesium hydroxide solutions氫氧化鎂 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Mercuric chloride solutions氯化汞 | A | A | A |
| Mercury 汞 水銀 | A | A | A |
| Methyl alcohol 甲基醇 | A | A(70oC) | B |
| Methyl ethyl ketone甲基乙基酮 | C | C | C |
| Methylene chloride 亞甲基二氯 | C | C(38oC) | B(38oC) |
| Mineral oil 礦物油 | A | A | A |
| Mobil XRM 206A (aircraft eng. Lube) | - | - | A(177oC) |
| Naphtha 焦油 | C | C | A(70oC) |
| Naphthalene 柰 | C | C(80oC) | A(80oC) |
| Nitric acid, 10% 硝酸10% | A | B | A |
| Nitric acid, 30% 硝酸30% | A | C | A |
| Nitric acid, 30% 硝酸30% | C(70oC) | - | - |
| Nitric acid, 60% 硝酸60% | B | C | A |
| Nitric acid, 70% 硝酸70% | C | C | A |
| Nitric acid, 70% 硝酸70% | - | - | B(38oC) |
| Nitric acid, red fuming 硝酸，紅煙 | C | C | B |
| Nitric acid, red fuming 硝酸，紅煙 | - | - | C(70oC) |
| Nitrobenzene 硝基苯 | C | C | B |
| Oleic acid 油酸 | B | B | B |

| Oleum, 20-25% | B | C | A |
| --- | --- | --- | --- |
| Palmitic acid 棕櫚酸 | B | B(70oC) | A |
| Perchloroethylene 過氯乙烯 | C | C | A(100oC) |
| Phenol 酚 | C | C | A(100oC) |
| Phenol 酚 | - | - | B(150oC) |
| Phosphoric acid, 20% 磷酸20% | A(93oC) | A | A |
| Phosphoric acid, 60% 磷酸60% | A(93oC) | A | A(100oC) |
| Phosphoric acid, 70% 磷酸70% | A(93oC) | A | A |
| Phosphoric acid, 85% 磷酸85% | A(93oC) | A | A |
| Pickling solution 浸酸溶液 (20% nitric acid, 4% HF) | A | C | A |
| Pickling solution 浸酸溶液 (17% nitric acid, 4% HF) | A(66oC) | C | A |
| Pickling solution 浸酸溶液 (17% nitric acid, 4% HF) | - | - | C(107oC) |
| Picric acid 苦味酸 | A | A | A |
| Potassium dichromate solutions 重鉻酸鉀溶液 | A(93oC) | A | A |
| Potassium hydroxide dilute solutions 氫氧化鉀溶液 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Pydraul 312C | C | C | A |
| Pyridine | C | C | C |
| OFI-2023(silicone brake fluid) | - | - | A(200oC) |
| SAE No. 10 oil | C | C | A |
| Sea Water 海水 | A | A | A |
| Shell turbine oil 307 | T | T | B(200oC) |
| Silicone grease | A | A | A |
| SKYDROL 500 | C | C | C |
| SKYLUBE 450 | - | - | C(200oC) |
| Soap solutions 肥皂溶液 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Sodium chloride solutions氯化鈉溶液 | A | A | A |
| Sodium dichromate, 20% 二鉻酸鈉 | A(93oC) | B | A |
| Sodium hydroxide, 20% 氫氧化鈉 | A(93oC) | A | A |
| Sodium hydroxide, 461/2% 氫氧化鈉 | A | A | A |
| Sodium hydroxide, 461/2% 氫氧化鈉 | - | A(70oC) | C(38oC) |
| Sodium hydroxide, 50% 氫氧化鈉 | A(141oC) | A | C |
| Sodium hydroxide, 73% 氫氧化鈉 | A(138oC) | A | C |
| Sodium hypochlorite, 5% 次氯酸鈉 | A | A | A |

| Sodium hypochlorite, 20% 次氯酸鈉 | A(70oC) | B | B(70oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sodium peroxide solutions過氧化鈉 | A(93oC) | A | A |
| Soy bean oil 豆油 | A | A | A(121oC) |
| Stannic chloride 氯化錫 | B | B | A |
| Stannous chloride, 15% 氯化亞錫 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Steam(see water) | A | A | B(150oC) |
| Steam | - | - | - |
| Stearic acid 硬脂酸 | B(70oC) | B(70oC) | T |
| Styrene 苯乙烯 | C | C | A |
| Sulphur, molten 硫 | A | A | A(121oC) |
| Sulphur dioxide, gas 二氧化硫 | A | A | T |
| Sulphur dioxide, liquid 二氧化硫 | A | A | T |
| Sulphur trioxide三氧化硫 | C | C | T |
| Sulphuric acid, up to 5% 硫酸 | A | A | A |
| Sulphuric acid, 5-10% 硫酸 | A | A | A |
| Sulphuric acid, 10-50% 硫酸 | A(121oC) | A(70oC) | A |
| Sulphuric acid, 50-80% 硫酸 | A(70oC) | B-C | A |
| Sulphuric acid, 60% 硫酸 | A | B | A(121oC) |
| Sulphuric acid, 90% 硫酸 | A | C | A(70oC) |
| Sulphuric acid, 95% 硫酸 | A-B | C | A |
| Sulphuric acid, 95% 硫酸 | B(50oC) | - | A(70oC) |
| Sulphuric acid, fuming(20% oleum) | B-C | C | A |
| Sulphurous acid 亞硫酸 | A(70oC) | C | C |
| Sunoco XS-820(EP lubricant) | - | - | A(150oC) |
| Tannic acid, 10% 單寧酸 | A | A | A |
| Tartaric acid 酒石酸 | A(93oC) | A(70oC) | A |
| Tetrahydrofuran 四氫夫喃 | C | C | C |
| Toluene 甲苯 | C | C | B(38oC) |
| Tributyl phosphate磷酸三丁酯 | C | C | C(100oC) |
| Trichloroethylene 三氯乙烯 | C | C | A |
| Trichloroethylene三氯乙烯 | - | - | B(70oC) |
| Tricresyl phosphate磷酸甲苯 | C | C | A(150oC) |
| Triethanolamine 三乙醇胺 | A(70oC) | A(70oC) | C |
| Trisodium phosphate solutions磷酸三鈉 | A | A | A |
| Tung oil 桐油 | A | A | A |
| Turpemine | C | C | A(70oC) |

| Water 水 | A(70oC) | A(70oC) | A(70oC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Water 水 | A(100oC) | A(100oC) | A(100oC) |
| Xylene 二甲苯 | C | C | A |
| Xylene 二甲苯 | - | - | B(70oC) |
| Zinc chloride solutions氯化辛溶液 | A(93oC) | A | A |

Rating Key :

- ----------Fluid has little or no effect (液體只有輕微或沒有影響)

- ----------Fluid has minor to moderate effect (液體有少許到溫和的影響)

# ----------Fluid has severe effect (液體有嚴重影響)

## T.  ----------No data-likely to be compatible (沒有數據,但能評比)

X.  ----------No data-not likely to be compatible (沒有數據,不能評比)

Blank indicate no evaluation has been attempted 空白係不曾測試過

資料來源:美國杜邦公司ELASTOMERS部門

翻譯:合潤股份有限公司